수영장 천장공사 규격서
		(PVC+폴리염화비닐시트+내진천장틀)

	수영장 천장공사 특기시방서

1. P.V.C 흡음 방습 판넬 공사

1.1 적용범위

⑴ 본 시방서는 과천시 제2실내체육관 건립공사 중 수영장천장 P.V.C 흡음 방습 판넬 마감에 사용되는 공사에 적용한다

⑵ 본 시방서에 사용되는 주자재 및 부자재는 K.S,ASTM 및 JIS 규정에 준한다.

1.2 시공범위

⑴ 내,외부 마감용.

⑵ 기타 이외의 사항은 건축도면에 따른다.

1.3 공작도 및 견본품

⑴ 도급자는 제작 및 시공전에 견본품 또는 도면을 제작하여 공사감독의 승인을 받아야 한다.

(필요시 판촉물로 대체)

⑵ 공 작 도

① 단위입면(ELEVATION OF UNIT)

② 단면상세도(FULL SIZE SECTION)

③ 두께(THICKNESS AND GAUGE OF METAL)

④ 접합 및 기결(JOINT AND FASTENING)

⑤ 고정방법(METHOD OF ANCHORAGE)

⑥ 부속재의 위치 및 모양(LOCATION AND TYPE OF HARDWARE)

⑦ 타공사와 연결(CONNECTION WITH OTHER WORK)

⑧ 상기항목 이외의 공작도가 필요한 부분이 발생시 제작설치에 문제가 없도록

공작도를 작성 제출하여야 한다.

1.4 재 료

⑴ 판   재

① 주재료 : P.V.C 발포

② 규  격 : 200 X 2,500 X 11T / 루버 :2,500

③ 색  상 : 색상은 별도 지정색으로 견본품을 제출하여 공사 감독의 승인을 획득

하여야 한다.

④ 재료접합 : 그림1과 같이 서로가 접합되는 부위에서는 제품과 제품이 쉽게 빠질

수 없도록 제작된 제품을 사용한다.

그림 1

⑤ 재료의 기능적 특성 : 마감재 속으로 침투되는 습기를 1차적으로 차단 할 수

있는 방습필름이 부착 되어 있어야하며 흡음의 기능을 위해 타공된 제품을 사용한다.

1.5 검 사

⑴ 검사의 분류

① 외관 검사

② 치수 검사

③ 시공 검사

⑵ 검사 방법

① 외관 검사

외관 검사는 LOT당 SAMPLING 하여 시행한다. 제품에는 부풀음, 벗겨짐, 기포 및

비틀림 등의 결점이 없어야 하며 미려한 표면이여야 한다.

② 치수 검사

치수 검사는 LOT당 SAMPLING 하여 시행한다.

③ 시공 검사

시공 검사는 도면에 의거 시행한다. 시공된 각 장소의 천장높이는 균일해야 하며

마감상태는 각각 몰딩과 제품사이의 틈새가 없어야 한다.

1.6 조립 및 설치

⑴ 개   요 : 모든 부재는 허용공차 범위의 한도 내에서 승인된 도면 및 시방서에서 규정한 재료,규격,기타사항에 일치하여야 하고 각 부재의 조립 및 시공 방법을 별도 지정하지 않는 한 제작자의 경험 및 권고에 따라야 한다.

⑵ 부재의 적합 : 표면에 노출된 일체의 부재에 대한 가공은 시각적이고도 구조적으로 결함이 없도록 실시하며, 정확한 치수와 강도를 유지하도록 제작 하여야 한다.

① 천장재를 부착하기 전 시공도면을 환성한 후 중앙선을 확정하고 등기구, 환기구,

스프링쿨러등 천장판에 부착되는 모든기구의 배치를 확인한다.

② 캐링찬넬의 간격은 반드시 900mm ~ 1,200mm, M-BAR 간격은 450mm ~ 600mm이내로 한다.

③ BOLT는 9㎜ BOLT를 사용하여 행거를 설치하고 찬넬을 건 후 수평을 재확인 해야한다.

④ 찬넬 설치후 CLIP으로 M-BAR를 고정시킨다.

⑤ 천장돌림과 타일의 마감은 정교하게 처리하고 천장 돌림 몰딩은 L자 몰딩으로 시공한다.

⑥ 다음과 같은 판넬은 취부하지 않는다.

(PAINT의 불량 / 판이 울거나 휘어진 것 / 각이 맞지 않은 것 / 색상이 변색된 판)

⑦ 판넬을 취부 할 때는 깨끗한 장갑을 끼고 시공하며, 천장재를 끼울때는 한 곳에

힘을 집중하지 않도록 해야 한다.

⑧ 판이 시공된 후 손자국 등은 크리너로 닦아주어야 한다.

⑨ 등기구, 환기구는 반듯이 별도 보강을 해주어야 한다.

1.7 천장 점검구

⑴ 도면에 명기한 규격 또는 600×600(450×450)㎜크기로 위치별 천장재와 동일한 제품으로서 쉽게 탈착 및 개폐가 가능한 구조의 제품으로 제조업자의 제품자료에 따른다.

1.8 여유자재

⑴ 유지관리를 위한 여유자재의 수량은 공사시방에 따르며, 정한바 없을 때는 표면마감색상, 크기 및 마감재별로 총 소요량의 3%의 여유분을 발주자에게 공급한다.

1.9 기 타

⑴ 유공 PANEL은 무공 PANEL과 시공방법이 동일함.

⑵ 유공 PANEL은 소음이 많거나, 통행이 빈번한 곳에 사용한 것이 좋다.

⑶ 본 시방에 없는 사항은 일반 건축시공에 준하여 시공한다.

2. 천장공사 (폴리염화비닐시트 부분)

2.1 적용범위

⑴ 본 시방서는 과천시 제2실내체육관 건립공사 중 수영장천장에 적용한다.

⑵ 주요내용

① 폴리염화비닐시트 설치

2.2 참조규격

⑴ 제조업체 승인 규격에 준함.

2.3 제출물

⑴ 시공상세도면

① 바탕 프레임 설치도

② 재료 나누기도 및 고정철물 설치간격 및 각종 보강 철물 설치 위치도 재료 부착 입면 상세도

⑵ 제품자료

① 자재 물성, 특성

② 제조업자의 시방서

⑶ 시공계획서

① 세부공정계획서

② 시공상태 검측 계획서

③ 품질관리 계획서 (자재 용도별 시공부위, 시공방법, 바탕정리 방법, 보양, 자재보관)

⑷ 시공상태 확인서

① 2.13 현장 품질관리 규정에 의하여 시공상태 확인을 받도록 되어 있는 항목에

대하여 시공 상태 확인서를 제출한다.

② 견본

천장 (이 절의 시방 및 설계도면에 지정한 규격품)

③ 보강철물 및 고정철물

2.4 운반, 보관 및 취급

⑴ 운반, 보관 및 취급

① 자재는 출하시의 본래 포장상태로 반입하고 상호, 품질표시가 각 포장 단위에

명기되어야 한다.

② 제품은 지반에서 이격하여 평탄한 곳에 쌓고 악천 후, 습기 등으로 인해 손상되지

않도록 저장한다.

③ 저장되는 곳은 적절히 환기가 이루어져야 하고 모서리, 단부와 표면이 훼손되지 않도록 한다.

2.5 환경 요구사항

⑴ 건물 외관의 통풍이 차단되어 먼지 및 습기의 유입을 방지하여야 한다.

⑵ 천장속에 배관작업등이 완료되고 배관 누수시험이 끝난 후 작업에 임하도록 하여야 한다.

⑶ 접착재를 사용하여 붙이는 경우 작업의 시작 시점부터 접착제가 경화 될 때까지

주위의 기온이 5℃이상 유지되도록 한다.

⑷ 시공시 실내온도는 30℃이하, 상대습도는 80%이하를 유지한다.

2.6 타 공종과의 협력

⑴ 조명설비, 공조 설비, 방화시스템 및 칸막이 시스템 공사 작업자와 상호 충돌

되는 부위는 협력하여 시행하여야 한다.

2.7 폴리 염화비닐시트

⑴ 재질 및 규격소재 : 반영구적이며 고품질의 폴리염화비닐(P.V.C)가 소재 그 외 충진물

① 두께 : 0.18mm 이상

② 무게 : 250g/㎡

③ 내후성 : -40℃～+45℃에서 사이즈 및 외관형태 유지

④ 내구성 : 강도 및 탄력성이 뛰어나 200㎏/㎠ 의 하중을 견디는 제품

⑤ 방수성 : 완벽한 방수로 누수방지

⑥ 투습 저항치 : 15㎡/g 이상

⑦ 냄새 : 없음

⑵ 품질기준 : 세계 각국 화재관련 법령기준 내 부합. 한국소방법상 방염 성능기준 내 성적

⑶ 부속재

① 연결클립 및 아연도 각 파이프 용접하여 흔들림이 없어야 함.

② 몰딩 고정대 : 도면 참조.

③ 몰딩 : 도면 참조.

2.8 시공조건 확인

⑴ 다른 작업과 서로 간섭이 일어나지 않도록 검토하여야 한다.

2.9 바탕준비

⑴ 벽 및 천장 지지를 위한 타 공종에서 설치되도록 요구되는 끼움재, 혹은 지지물

등을 검사 하여야 한다.

2.10 폴리 염화비닐시트 설치

⑴ 시공순서 : 레일을 벽이나 천장에 설치후, 특수시트의 인장력을 이용한 시공방식이

일반적으로 접착재나 물을 사용하지 않기 때문에 양생기간이 필요 없음.

① 벽 마감(천장보강)이 완료 후 실측을 한다.

② 모든 벽면(천장)을 따라 레일을 설치한다.

③ 현장에 따라 천장 또는 벽면을 이용하여 이중레일을 고정한다.

④ 등기구 등 천장 부착물에 대한 보강재 세트를 정확한 장소에 설치한다.

⑤ 가스히터를 이용하여 천장면은 실온을 45℃이상 높여 시트를 유연하게 만든다.

⑥ 모서리부분부터 대각선으로 전용주걱을 사용하여 당겨서 반대편 모서리에 걸어준다.

⑦ 각 모서리 부분이 끝나면 그 사이의 중간부분부터 차례로 당겨 모든 면을 팽팽하게

걸어준다.

⑧ 보강재가 설치되어 있는 부분을 칼로 깨끗이 도려내고(타공), 보강링을 부착한다.

⑨ 정확한 수평마감을 위해 보강재 세트의 레벨링 작업을 한다.

⑩ 온도가 다시 정상으로 돌아오면 시트가 팽팽해 지면서 완성된다.

2.11 공사 간 간섭

⑴ 접착제 등을 사용하는 곳은 접착재가 경화될때까지 타공정에 의해 유해한 충격이나

진동을 받지 않도록 한다.

⑵ 시공 중 기계, 전기류 등의 기시공분에 대한 파손 등에 주의해야 하며, 시공 중

발생하는 분진등의 오물에 기계, 전기류 등의 설비 부품등이 끼어들지 않도록

보호, 보양 등의 조치 후 공사를 진행해야 한다.

2.12 시공허용오차

⑴ 표면수평도 : 최대 ±3㎜/3m 이내 이어야 한다.

2.13 현장 품질관리

⑴ 시공허용오차 검사

⑵ 보강재 설치간격 검사

⑶ 처짐검사

⑷ 변형, 오염, 탈락 검사

3. 내진천장틀공사

3-1. 적용범위

(1) 적용범위 : 이 시방서는 과천시 제2실내체육관 건립공사 중 수영장천장 내진천장틀                       공사에 적용된다.

(2) 용어정의

시스템 : 수영장천장 내진천정틀

(3) 운송 및 취급

①운송 : 상품의 유형, 마감처리, 제조일자, 라벨등을 명기하여 포장후 운반

②취급 : 생산자의 지시사항과 사용자의 유의사항에 따라 취급

3-2. 제품

(1) 재료

재질 : KSD 3506 (용융 아연도강판 및 강대)

KSD 3609 (건축용 강제받침재)

(2) 규격

① 내진천정틀

상부 : 30X40X0.4T 이상

하부 : 상부와 동일 부재

② HANGER BOLT : 9mm X 1,000

③ HANGER & BEES : 32X160X2.0T

④ HANGER NUT : ψ9

⑤ 내진천정틀 JOINT : 0.6T

⑥ 내진천정틀 CLIP & BEES : 0.8T

⑦ 내진천정틀RUNNER : 30x45x0.6T 이상

⑧ 달대브라켓트 : 1.0T 이상, L= 주문기장

⑨ MOLDING : 도면에 따른다.

3-3. 시공

(1) 건물 중심선 설정 : 천장면의 정밀한 실측 후에 등라인, 디퓨져위치 등 타공정을 CHECK 하여 중심선을 설정한다.

(2) MOLDING LINE LEVEL CHECK

① 물 수평 방법이나 LEVEL기 사용

가. 도면에 의한 위치 확정(천장 높이 확정)

나. 물 수평에 의한 지점 확인 및 지점과 지점사이 먹 메김.

② 유의사항 : 물 수평을 사용할 때 호스내의 기포 유무 확인 및 호스의 파손여부        확인 후 LEVEL CHECK

(3) 스트롱 앙카 작업

① 스트롱 앙카 작업시 : 중심선이 설정되면 스트롱 앙카(9mm) 고정부위를 슬           라브 표면에 표시한 후 드릴로 뚫고 고정한다.

② 달대브라켓트 작업시 : 스트롱앙카를 대체할 수 있다.

③ 스트롱 앙카 또는 인서트는 내진천정틀의 설치 방향을 고려하여 설치 간격           을 @900～1,200 mm 로 하는 것이 이상적이다. (달대브라켓트 설치의 경우           도면에 따르되 별도의 표시가 없는 경우 2,000mm이내로 설치 한다.)

④ 유의사항 : 앙카 또는 인서트간의 간격과 직각에 유의한다. 감독관 승인 후           타정핀으로 대체할 수 있다.

(4) 행거 볼트 설치

① 행거 볼트 상부를 스트롱 앙카 또는 인서트에 고정시키고 볼트하부는 마감           천장 높이를 고려하여 행거 및 너트로 고정한다.

② 설비 덕트 및 기타 장애물이 있는 곳은 도면 사양에 따라 보강한 후 작업           한다.

(5) 내진 RUNNER 부착

① 먹줄에 따라 내진RUNNER를 부착하며 내진 내진RUNNER는 1" 콘크리트             못을 사용하여 @500～1,000mm 간격으로 고정한다.

② 내진RUNNER와 내진RUNNER 사이의 높이 및 간격이 이완되지 않도록 유의           해야 한다.

③ CURTAIN BOX등 시설물과 관련하여 사양에 따라 부착한다.

④ 유의사항 : 도면에 표기 되지 않은 경우 내진RUNNER는 대체할 수 있다.

(6) 등라인 설치

등라인 설정 사양에 따라하되 전기 및 설비 관계자와 협의 요함.

(7) 내진천정틀(상부) 설치

행거 세트와 내진천정틀을 피스로 결착하여 고정시키며 @1,200mm 이내로 설치        한다.

내진천정틀의 연결 부분은 내진천정틀 JOINT를 사용하여 연결한다.

또, 내진천정틀은 벽 또는 커텐 박스 면에서 30Cm이상 떨어지지 않도록 설치

한다.

(8) 내진천정틀(하부) 설치

① 시공 중심선에 실을 띄운 후 내진천정틀을 제품의 규격 및 등라인에 맞춰            내진천정틀(상부)에 직각 방향으로 내진천정틀 CLIP을 사용하여 피스로 견고          하게 설치한다.

② 내진천정틀(하부)의 설치간격은 도면이나 시방서를 따른다. 단, 도면이나 시방        서에 명기되어있지 않을 시는 450mm 이내로 설치한다.

③ 내진천정틀(하부)은 내진RUNNER 또는 커텐 박스 날개부분에 끼워서 설치한다.

④ 설치된 천장틀의 수평을 물 수평 또는 LEVEL기를 사용하여 정확히 맞춘다.

⑤ 유의사항 : 달대브라켓트을 사용할 경우 감독관의 승인 후 내진천정틀(상부)은        생략할 수 있다

(9) 마감판 설치

① 마감판은 라인이 일직선 상태가 되어야 하며 이음매 부분이 틈이 없어야            한다.

② 마감판은 도면에 따른다.

3-4. 기타

(1) 제품취급 및 보관

① 상대습도 80% 이하의 상태에서 보관한다.

② 물이나 습기의 해를 받지 않게 항상 건조하고 청결한 장소에서 보관한다.

③ 모서리 부분의 파손에 주의한다.

④ 벽면으로부터 일정한 간격을 유지하고 바닥에 깔판을 놓은후 방습성이 있는

SHEET를 깔고 보관 해야한다.

(2) 시공시의 환경조건

① 시공시의 온도는 30 ℃ 이하, 상대습도 80% 이하를 유지 해야한다.

② 창호공사가 완료된 후에 시공 해야한다.

③ 시공전, 중, 후 공조시설을 가동하여 실내온도 및 상대습도를 적정 수준으로           유지 해야한다.

④ 건물내부의 모든 수장공사가 완료된 후 시공 해야한다.

(3) 시공시 유의사항

배관, 전기공사는 SQ-BAR 설치전에 완료하여 작업순서를 맞춘다.

(4) 시공조건

① 시공자는 현장 천장작업의 여건을 신중히 고려하여 발주자와 협의해야 한           다.

② 작업진행중 문제점 발생시 발주자와 충분한 협의 후 작업을 진행하여야 한           다.

③ 가능한 한 설계자가 의도한 천장 계획을 준수 해야한다.